鄂尔多斯市中心医院东胜部

住院楼、旧七层楼粉刷项目施工方案

一、成品保护及防护

（1）地面部分：

楼层公共走道及电梯厅贴地面保护膜，使用脚手架需安装滚轮，防止损坏瓷砖地面。所有导诊台及其它独立的柜体、家具等需透明保护膜覆盖。

- 墙面部分：

- 所有墙面腰线、门框、窗套、消火栓、开关插座等及墙面其它装饰物使用20mm宽纸胶带防护，所有窗帘及病房床位间隔布帘需拆下来编号，单独房间存放，施工完毕重新安装。墙面衣柜等家具使用透明保护膜覆盖。

- 顶面部分：

- 所有顶面灯具、消防应急设施需用塑料薄膜保护。

- 电梯防护：

- 使用电梯运输材料及清理垃圾，需事先使用地面保护膜做好防护，使用完毕打扫干净。

- 材料堆放：

- 所有建筑材料、辅料、电动工具、脚手架、梯子等需单独房间存放，并兼做配料间。

二、顶面及墙面维修

（1）施工要求：

1）基层表面的浮尘、疙瘩要清理干净，表面的油污必须用碱水清刷干净，用清水冲洗干净余留碱液。

2）天棚及墙面裂缝处，先用壁纸刀或腻刀划开，嵌缝石膏填满，用乳白胶粘贴一层玻璃纤维绷带，绷带宽度应不小于50mm，粘贴时应将绷带拉直、糊平。

3）天棚及墙面起皮处，先用腻刀把起皮及墙皮松动部分全部铲除，若底层起鼓也需铲除，使用高强度石膏或粉刷石膏把底层填满补平，间隔2h后，贴一层玻璃纤维网格布，分2-3次用腻子粉找平。

4）待绷带充分干燥后，分2-3次用腻子找平接缝，每一次间隔时间应不小于12h。

5）腻子干燥后，使用砂纸进行打磨，腻子打磨完成后，将浮尘用毛掸清理干净。

6）滚刷涂料应按先上后下的顺序，沿一个方向进行涂刷，移动速度要平稳，使涂层厚度均匀。

7）第一遍涂料干燥后，对墙面上的麻点、坑洼、刮痕要用腻子重新找平，然后用细砂纸轻磨，并把粉尘清理干净，达到表面光滑平整。

8）然后进行第二遍涂料的施工。

- （2）乳胶漆施工的验收标准

| 项次 | 项目 | 普通涂饰 | 高涂饰级 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 |  |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | 无砂眼、无刷纹 |  |

- 垃圾清理及卫生清洁：

- 施工过程中，垃圾随时清理存放，施工完毕统一清运出场。

- 卫生清洁包括：楼层所有的地面、墙面、墙围、操作台及吊柜、导诊台、衣柜家具，所有窗户、擦玻璃、木门、玻璃门，开关插座，照明灯具，卫生洁具、消防设施等。

- 卫生清洁完毕，安装窗帘、床位间隔布帘及为施工方便而拆下来的各种设施、设备。

- 施工地点：

- 市中心医院东胜部东住院楼（7楼、11楼、14楼、15楼），旧七层住院楼（5楼、6楼、7楼）。

- 工期：

- 30天。