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	参数性质
	编号
	技术参数和性能指标
	是否满足
	响应页码

	
	1
	人造石：提供有效的权威的第三方质量检测部门出具的带CNAS 或CMA 标识的抽检检测报告和国家认证认可委员会的官网查询截图扫描件，未提供的按负偏离处理。
	
	

	
	1.1
	1、 符合GB/T 24128-2018 《塑料防霉性能试验方法》，对黑曲霉、链格孢、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、桔青霉等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级。
	
	

	★
	1.2
	符合过GB/T 31402-2015 /ISO 22196:2007《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》检测标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。
	
	

	
	1.3
	巴氏硬度≥60；冲击韧性≥4.0kJ/m²；弯曲性能：a) 弯曲强度≥40MPa；b) 弯曲弹性模量≥4.5GPa；耐磨性≤0.6g；
	
	

	
	1.4
	耐化学药品性:试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。
	
	

	
	1.5
	表面耐划痕：≥2级（1级最好，5级最差）；
	
	

	
	1.6
	吸水率：≤0.2%；
	
	

	
	2
	电解钢板：提供有效的权威的第三方质量检测部门出具的带CNAS 或CMA 标识的抽检检测报告和国家认证认可委员会的官网查询截图扫描件，未提供的按负偏离处理。
	
	

	
	2.1
	铜加速乙酸盐雾试验 (850h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。
	
	

	
	2.2
	中性盐雾试验（1000H）：外观评级≥10级，保护评级≥10级。
	
	

	
	2.3
	乙酸盐雾试验 (1000h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。
	
	

	
	2.4
	电解钢板符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，对黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级。
	
	

	
	2.5
	电解钢板：符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。
	
	

	
	2.6
	化学性能：碳（C）含量≤0.05%、锰（Mn）含量≤0.15%、磷（P）含量≤0.02%、硫（S）含量≤0.01%、铝（Alt）含量≥0.03%。
	
	

	★
	2.7
	力学性能：（1）规定塑性延伸强度≤200MPa，（2）抗拉强度300-400MPa，（3）断后伸长率≥40%；
	
	

	
	
	备注：注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。
2.非主要技术参数，超过3条不满足即取消投标资格。
	
	



