技术参数要求

附表1：

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 是否满足 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | 人造石：提供有效的权威的第三方质量检测部门出具的带CNAS 或CMA 标识的抽检检测报告和国家认证认可委员会的官网查询截图扫描件，未提供的按负偏离处理。 |  |  |
|  | - 1.1 | - 符合GB/T 24128-2018 《塑料防霉性能试验方法》，对黑曲霉、链格孢、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、桔青霉等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级。 |  |  |
| ★ | - 1.2 | 符合过GB/T 31402-2015 /ISO 22196:2007《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》检测标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。 |  |  |
|  | - 1.3 | 巴氏硬度≥60；冲击韧性≥4.0kJ/m²；弯曲性能：a) 弯曲强度≥40MPa；b) 弯曲弹性模量≥4.5GPa；耐磨性≤0.6g； |  |  |
|  | - 1.4 | 耐化学药品性:试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。 |  |  |
|  | - 1.5 | 表面耐划痕：≥2级（1级最好，5级最差）； |  |  |
|  | - 1.6 | 吸水率：≤0.2%； |  |  |
|  | - 2 | 电解钢板：提供有效的权威的第三方质量检测部门出具的带CNAS 或CMA 标识的抽检检测报告和国家认证认可委员会的官网查询截图扫描件，未提供的按负偏离处理。 |  |  |
|  | - 2.1 | 铜加速乙酸盐雾试验 (850h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。 |  |  |
|  | - 2.2 | 中性盐雾试验（1000H）：外观评级≥10级，保护评级≥10级。 |  |  |
|  | - 2.3 | 乙酸盐雾试验 (1000h) ：外观评级≥10级，保护评级≥10级。 |  |  |
|  | - 2.4 | 电解钢板符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，对黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢等不低于15种常见霉菌防霉等级不低于0级。 |  |  |
|  | - 2.5 | - 电解钢板：符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、粘质沙雷伯氏菌、变异库克菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、、嗜麦芽窄食单胞菌、变形杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌、军团杆菌、白色念珠菌、鼠伤寒沙门氏菌等不低于15种常见菌种的抗菌率≥99.9%。 |  |  |
|  | - 2.6 | 化学性能：碳（C）含量≤0.05%、锰（Mn）含量≤0.15%、磷（P）含量≤0.02%、硫（S）含量≤0.01%、铝（Alt）含量≥0.03%。 |  |  |
| ★ | - 2.7 | 力学性能：（1）规定塑性延伸强度≤200MPa，（2）抗拉强度300-400MPa，（3）断后伸长率≥40%； |  |  |
|  |  | 备注：注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。 2.非主要技术参数，超过3条不满足即取消投标资格。 |  |  |